XX

团体标准

XXXXX-XXX-XXXX

长租公寓室内装修污染控制技术标准

（征求意见稿）

Technical Standard for Pollution Control of Indoor Decoration in Long-Term Renting Apartments

20XX-XX-XX发布                                        20XX-XX-XX实施

XX   发布

团体标准

长租公寓室内装修污染控制技术标准

（征求意见稿）

Technical Standard for Pollution Control of Indoor Decoration in Long-Term Renting Apartments

XXX/XXX-XXX

XXX-XXX

批准部门：

实施日期：20XX年XX月XX日

XXXXX出版社

XXXX   深  圳

前   言

根据XXX要求，由XXX共同编制本标准。

编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语和符号；3. 基本规定；4. 设计阶段污染控制；5. 施工阶段污染控制；6. 室内空气质量检测与验收。

本标准由XXX管理，由XXX负责具体技术内容的解释。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1	总 则	1

2	术语和符号	2

2.1	术  语	2

2.2	符  号	3

3	基本规定	4

3.1一般规定	4

3.2材料和家具污染物释放率分级	6

4	设计阶段污染控制	9

4.1 一般规定	9

4.2 主要装修材料和家具污染物释放率要求	9

4.3 家具面积承载率要求	11

4.4 污染控制设计	11

5	施工阶段污染控制	18

5.1 一般规定	18

5.2 施工辅助材料环保性能要求	18

5.3 材料和家具检测	19

5.4 施工要求	20

6	室内空气质量检测与验收	22

标准用词说明	25

引用标准名录	26

附录A 全国主要城市最热月平均温度及典型温度修正系数	27

附录B 室内装修污染物预评价	30

- 总 则

    - 为预防和控制长租公寓装饰装修引起的室内环境污染，保障租客健康，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本标准。

    - 本标准适用于长租公寓室内装饰装修材（含家具）引起的空气污染物控制。

    - 长租公寓室内装饰装修污染物控制，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语和符号

- 术  语

- 长租公寓   long-term renting apartment

兴建、改造、收购或租赁整幢楼宇或物理上分散的房屋，并将其出租给公司、家庭、个人用于居住的公寓。可分为集中式长租公寓和分散式长租公寓。

- 集中式长租公寓   long-term renting apartment

利用整幢楼宇或物理上集中的房屋进行租赁运营的长租公寓。

- 分散式长租公寓   scattered long-term renting apartment

利用分散于不同地段、不同楼宇的房屋进行租赁运营的长租公寓。

- 装饰装修材料    decoration materials

建筑装饰装修工程中所使用的材料，包括面层材料、基层材料、结构材料、配件材料、家具等，以及装修施工中所使用到的辅助材料。

- 污染物控制设计   pollution control design

在室内装饰装修设计中，根据装修设计方案、室内通风换气、室内温度等信息，预测计算室内装修后的污染浓度水平，优化装修设计方案，并提出材料污染物释放率要求。

- 污染物释放特性参数    characteristic parameters of pollutant emission

描述材料的污染物释放变化规律的一组参数。其中固态材料的特性参数包括总可释放浓度、扩散系数、分离系数、污染物释放率；液态材料的特性参数包括释放速率、衰减常数、污染物释放率。

- 污染物释放率    pollutant emission rate

单位时间内，材料的单位表面积释放的污染物的量。

- 污染物释放率等级    pollutant emission rate level

根据材料污染物释放率对材料进行污染物释放率分级。

- 换气次数    air exchange rate

每小时室内通风量与房间体积的比值。

- 承载率    loading ratio

分为面积承载率和体积承载率。暴露在空气中的材料表面积与房间面积的比值称为面积承载率，与房间体积的比值称为体积承载率。

- 符  号

A ——房间地面面积；

C(t) ——t时刻环境舱内污染物的浓度；

Cm(x,t) ——t时刻材料在x厚度处污染物的瞬时浓度；

Cs(t) ——t时刻材料边界处空气侧污染物的瞬时浓度；

C0 ——总可释放浓度；

D  ——材料中扩散传质系数；

E ——污染物释放率；

E0 ——初始释放速率；

E(t) ——t时刻的污染物释放率；

F ——污染物释放率等级，分为F1~F4级；

Q ——通风换气量；

H ——对流传质系数；

K ——分离系数；

k——衰减常数；

S ——材料散发面积；

t——时间；

tmax——最热月室外平均温度；

V——测试舱体积；

α——温度修正系数；

- 基本规定

## 3.1一般规定

    - 本标准控制的室内空气污染物应主要包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（简称TVOC）。

【条文说明】

本标准要求检测的五项指标对身体危害较大，都有一定的致癌性。如甲醛对人有强烈的刺激性，长期接触，会使人感到周身不适，头痛，眩晕，恶心；对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响。苯对皮肤，眼睛和上呼吸道有刺激作用。长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。TVOC能引起机体免疫水平失调，影响中枢神经系统功能，出现头晕，头痛，嗜睡，无力，胸闷等自觉症状，还可能影响消化系统。

    - 长租公寓装饰装修工程应进行设计阶段装修污染控制，提出装修材料和家具的污染物释放率要求。

【条文说明】

长租公寓装饰装修工程包括设计阶段、材料选择采购阶段、施工阶段、验收阶段。设计阶段进行污染预评价，根据方案预测建成后室内空气质量水平，评估方案的合理性，指导方案的调整优化，并制定装饰装修材料控制要求及其他质量控制要求，作为采购、施工环节室内空气质量控制的科学化实施依据，将室内装饰装修污染控制从“后评估+后治理”改为“预评价+预处理”，降低控制成本，提高控制效果。“后评估+后处理”的控制方式，无法在事前规避风险，此时装修污染已经形成；即使在材料选择阶段对材料的有害物含量进行控制，由于未考虑材料污染叠加累积的作用，也无法规避装修污染的问题。

    - 长租公寓装饰装修工程所选材料应符合环境保护要求，不应对人体、生物及环境造成有害影响。

    - 长租公寓装饰装修工程采购的装修材料和家具应有型式检验报告，不合格产品不得用于工程。

    - 长租公寓装饰施工工程完工后进行室内空气质量检测，应在室内空气质量检测合格后再对外出租，并向租客提供空气质量检测合格报告。

    - 长租公寓室内空气污染物浓度甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物浓度应满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的要求，宜低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值的20%。

【条文说明】

在浓度限值的规定上，甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物主要考虑现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883，因为该标准的测试条件为关窗12小时，检测条件更接近日常居住状态，对居住者的健康更有参考价值，而本标准在此基础对室内空气污染物的浓度提出了更高的要求，目的是为租客提供更优的空气质量。

## 3.2材料和家具污染物释放率分级

3.2.1 材料和家具污染物释放应以168h对应的污染物释放率进行分级。

3.2.2 材料和家具的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC释放率对应等级及限量确定应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2  材料和家具污染物释放率等级及限量   [mg/(m2·h)]

| 等级 污染物 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | E≤0.01 | 0.01＜E≤0.03 | 0.03＜E≤0.06 | 0.06＜E≤0.12 |
| 苯 | E≤0.01 | 0.01＜E≤0.03 | 0.03＜E≤0.06 | 0.06＜E≤0.12 |
| 甲苯 | E≤0.01 | 0.01＜E≤0.05 | 0.05＜E≤0.10 | 0.10＜E≤0.20 |
| 二甲苯 | E≤0.01 | 0.01＜E≤0.05 | 0.05＜E≤0.10 | 0.10＜E≤0.20 |
| TVOC | E≤0.04 | 0.04＜E≤0.20 | 0.20＜E≤0.40 | 0.40＜E≤0.80 |

【条文说明】

考虑到各类材料污染物释放率对室内空气质量影响效果是同等的，因此不同类型材料采用统一的等级划分标准。通过对材料的污染物168h 释放率进行等级划分，对材料的环保性能进行区分比较，有助于材料的选择。释放率等级划分，一方面参考国外相关标准的水平（见表1~3），一方面从控制材料对室内空气质量的影响出发，同时考虑了我国目前材料和产品环保性能现状。

（1）日本《薄层饰面涂料》JIS A 6909：

表1  JIS A 6909规定的释放率分级 [mg/(m2·h)]

| 材料等级 | 甲醛释放率 |
| --- | --- |
| F☆☆☆☆ | E＜0.005 |
| F☆☆☆ | 0.005≤E＜0.02 |
| F☆☆ | 0.02≤E＜0.12 |
| F☆ | E≥0.12 |

《建筑产品甲醛和VOC测试-小型测试舱法》JIS A 1901规定测试条件为：温度28℃±1℃，湿度50%±5%，通风量0.5h±0.05h-1；测试周期7d（168h）。

（2）法国建筑产品与装饰产品甲醛和VOC释放评价协议（French VOC Label：Émissions dans l'air intérieur*）最新标准建筑和室内装饰产品释放等级及对应释放量，测试条件：温度23℃±1℃，湿度50%±3%，换气量1h±0.03h-1；测试周期28d。释放量与释放率转换关系为：释放率=释放量×换气量/体积承载率。

表2  French VOC Label规定释放量分级 (mg/m3)

| 等级 | A+ | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | <0.01 | <0.06 | <0.12 | >0.12 |
| 乙醛 | <0.2 | <0.3 | <0.4 | >0.4 |
| 甲苯 | <0.3 | <0.45 | <0.6 | >0.6 |
| 四氯乙烯 | <0.25 | <0.35 | <0.5 | >0.5 |
| 二甲苯 | <0.2 | <0.3 | <0.4 | >0.4 |
| 1,2,4三甲苯 | <1 | <1.5 | <2 | >2 |
| 1,4二氯苯 | <0.06 | <0.09 | <0.12 | >0.12 |
| 乙苯 | <0.75 | <1 | <1.5 | >1.5 |
| n-乙酸正丁脂 | <4.8 | <7.5 | <10 | >10 |
| 2-乙二醇单丁酯 | <1 | <1.5 | <2 | >2 |
| 苯乙烯 | <0.25 | <0.35 | <0.5 | >0.5 |
| TVOC | <1 | <1.5 | <2 | >2 |

（3）芬兰建材分级体系（M1-Emission Classification of Building Materials），测试周期28d。

表3  芬兰M1建筑材料释放率分级[mg/(m2·h)]

| 标准参数 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC | <0.2 | <0.4 | >0.4 |
| 甲醛 | <0.05 | <0.125 | >0.125 |
| 氨 | <0.03 | <0.06 | >0.06 |
| 致癌物质 | <0.005 | <0.005 | >0.005 |
| 气味（不满意率<15%） | 无异味 | 无严重异味 | 严重异味 |

本标准编制团队对近500个国内装修材料或家具进行污染物释放率测试，各类材料的释放率等级分布论证了释放率等级划分的合理性。

不同种类材料由于其制作原料、工艺的差别，污染物释放率等级的分布有所差异。选材时除符合F1、F2、F3、F4等级的污染物释放率限量外，还应符合相应产品标准的要求，且会对应到不同的等级。

目前装饰装修材料有害物含量系列标准中，地毯、人造板有释放量/率的要求。

现行标准中，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017规定了人造板甲醛释放量限值为0.124mg/m3，结合其体积承载率、通风换气次数可等效为0.12mg/(m2•h)，是本标准F4级限量的参考依据。

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物》GB 18587-2001规定了地毯甲醛释放率0.05 mg/(m2•h)，严于本规定的F4等级要求，即地毯合格产品均应符合F3级限量的要求；TVOC释放率0.6 mg/(m2•h)，即地毯合格产品均应符合F4级要求。地毯胶粘剂由于测试条件有所差别（无预处理自然风干环节），规定的指标与本标准的等级限量不对应。

对于涂料、胶粘剂等其他类型材料，产品标准无对污染物释放率的规定，则按本标准的4个等级进行判定，超过F4级限量要求的，判定为不合格。

3.2.3 污染物释放率测试方法可采用以下测试方法：

1、装修材料和家具均可采用《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436附录A的测试方法检测污染物168h 释放率。

2、装修材料和家具采用UL2821测试方法时，应取报告中测得的不同时刻的环境舱内的污染物浓度值代入《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436配套光盘中提供的计算软件中进行拟合计算，并获得168h 释放率。

3、涂料采用《低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料》JG/T 481-2015附录B方法检测时，应取报告中测得的不同时刻的环境舱内的污染物浓度值代入《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436配套光盘中提供的计算软件中进行拟合计算，并获得168h 释放率。

- 设计阶段污染控制

## 4.1 一般规定

4.1.1利用已有装修或家具的长租公寓，在收房时应进行室内空气质量检测，并应由具有CMA资质认证的第三方检测机构进行检测或由长租公寓租赁公司自行检测。收房时室内空气污染物浓度的检测应符合下列要求：

1 将所有不利用的家具和装修拆除后进行检测。

2 检测前关闭门窗12h，检测时关闭门窗。

【条文说明】

由于长租公寓的经营模式是从业主出房到房屋后进行二次装修后再向外出租，拿房时，多数房屋业主已经进行装修和配置家具，长租公寓公司利用原有业主的装修或家具时，应对室内空气质量进行检测，了解原有装修或家具对室内空气的影响。长租公寓租赁公司向业主拿房后，应先将所有不利用的家具和装修拆除后进行检测，在此条件下检测，测得的室内空气污染物浓度的数据作为污染物控制设计的边界条件。室内空气质量测试方法和分析方法参考现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883中的相关的规定。

4.1.2未利用已有装修或家具的长租公寓，当家具设计面积承载率满足本标准4.3节的要求时，装修材料和家具的污染释放率应满足本标准4.2节的要求；否则，应按照本标准4.4节对设计方案进行污染物控制设计。

4.1.3利用已有装修或家具的长租公寓，收房时室内空气污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883浓度限值的70%且家具设计面积承载率满足本标准4.3节的要求时，装修材料和家具的污染释放率应满足本标准4.2节的要求；否则，应按照本标准4.4节对设计方案进行污染物控制设计。

## 4.2 主要装修材料和家具污染物释放率要求

4.2.1主要装修材料包括涂料、饰面人造板、木质地板、石塑地板、地毯、木门、窗帘等的污染物释放率及等级应符合表4.2.1的要求。

表4.2.1  常用主要装修材料污染物释放率要求   [mg/(m2·h)]

| 序号 | 材料类型 | 甲醛 |  | TVOC |  | 苯 |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 |
| 1 | 涂料 | 0.010 | F1 | 0.090 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 2 | 饰面人造板 | 0.012 | F2 | 0.15 | F2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 木质地板 | 0.015 | F2 | 0.053 | F2 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 石塑地板 | 0.015 | F2 | 0.053 | F2 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 地毯 | 0.012 | F2 | 0.038 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 6 | 木门 | 0.012 | F2 | 0.040 | F1 | — | — | — | — | — | — |

4.2.2主要家具包括书桌、书桌椅、衣柜、床架、床垫、茶几、沙发、餐桌、餐桌椅、电视柜、橱柜、浴室柜等的污染物释放率及等级应符合表4.2.2的要求。

表4.2.2  常用主要家具污染物释放率要求   [mg/(m2·h)]

| 序号 | 材料类型 | 甲醛 |  | TVOC |  | 苯 |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 | 释放率 | 等级 |
| 1 | 书桌 | 0.012 | F2 | 0.058 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 2 | 书桌椅 | 0.012 | F2 | 0.058 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 3 | 衣柜 | 0.011 | F2 | 0.072 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 4 | 床 | 0.0060 | F1 | 0.040 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 5 | 床垫 | 0.0060 | F1 | 0.040 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 6 | 茶几 | 0.0070 | F1 | 0.045 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 7 | 沙发 | 0.0050 | F1 | 0.041 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 8 | 餐桌 | 0.012 | F2 | 0.058 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 9 | 餐桌椅 | 0.012 | F2 | 0.058 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 10 | 电视柜 | 0.0070 | F1 | 0.045 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 11 | 橱柜 | 0.015 | F2 | 0.023 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 12 | 浴室柜 | 0.015 | F2 | 0.20 | F2 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |
| 13 | 画框/画布 | 0.012 | F2 | 0.15 | F2 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 窗帘 | 0.0070 | F1 | 0.019 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 | 0.01 | F1 |

## 4.3 家具面积承载率要求

4.3.1	主要家具面积承载率限值要求如下：

表 4.3.1 主要家具面积承载率限值要求

| 房间类型 | 面积承载率限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 木质家具 |  | 床垫 |  | 沙发 |  | 地毯 |  | 画布/画框 |
| 通间（起居室与卧室合并） | 2.10 |  | 0.40 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.03 |
| 卧室 |  | 2.70 |  | 1.10 |  | — |  | — | 0.10 |
| 起居室 |  | 1.1 |  | — |  | 0.51 |  | 0.56 | 0.08 |
| 厨房 | 6.25 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 卫生间 | 0.25 |  | — |  | — |  | — |  | — |

## 4.4 污染控制设计

4.4.1室内装饰装修设计时应对设计方案进行污染物预评价，预评价应符合本标准附录B的规定。

4.4.2用于污染物控制设计的材料用量计算应符合下列规定：

- 板材、木地板、石塑地板、墙纸、地毯、家具用量应按暴露在空气中的面积计；

- 涂料用量应按涂覆面积计；

- 墙纸胶粘剂用量应按墙纸面积50%计；

- 地毯胶粘剂用量应按地毯面积30%计。

【条文说明】

材料对室内空气质量的影响，主要是通过暴露于空气中的表面污染释放引起。在进行污染物控制设计时，应对工程所用主要材料的用量进行统计，用量均按与空气接触面积计。

1）木地板、石塑地板、地毯、墙纸正常使用时一个表面暴露于空气中，暴露面积为材料面积。家具面积统计时，应按门扇、抽屉开启的状况，顶板、底板、隔板、抽屉按双面面积计算，即板材面积的2倍；侧板、背板靠墙面部分，若与墙体间无明显空隙，或有装饰板封闭则按单面面积计算，即板材面积。

2）涂料、油漆等类型液态材料，对室内空气质量影响取决于面积和单位面积涂镀量。按常规施工工艺，内墙涂料、油漆往往需要进行多道涂刷，一般单位面积涂镀量相对固定，因此相同材料多遍涂覆按覆盖的最大面积计；

3）胶粘剂是装饰装修工程中常用的辅助材料。对于仅用在缝隙处的胶粘剂，面积不计入；对于大面积使用的胶粘剂，如墙纸胶粘剂、地毯胶粘剂，综合考虑胶粘剂非100%面积涂覆，以及面层材料对胶粘剂污染释放的阻挡作用，提供胶粘剂用量估算方法。

4.4.3装饰装修工程污染物控制设计时边界设置应符合下列规定：

1	对采用自然通风的工程，通风换气次数按0.45次/h；对采用机械新风系统的，按新风系统额定设计风量设置。

2  设计温度应取值当地最热月平均温度。

【条文说明】

建筑通风是消除室内空气污染，保障室内空气质量的重要措施。在控制目标确定的情况下，通风换气次数小，则对装饰装修材料的控制要求会提高。在进行装修污染控制设计前，应了解并确保建筑通风换气次数符合限值要求。最小换气次数的取值，参考现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376对最小换气次数的规定。

温度对材料的污染物尤其是甲醛的散发有显著的影响，且往往在15℃~30℃区间变化敏感，不同温度下室内空气污染物浓度会有明显的差别。因此在进行污染物控制设计时应根据工程情况选取合适的设计温度，对材料污染物释放率进行温度影响的修正。设计温度应取值当地最热月平均温度。

4.4.4进行污染物控制设计时，应按下列步骤进行：

- 根据装饰装修方案建立模型；

- 确定装饰装修工程室内空气质量控制目标；

- 输入计算边界条件；

- 计算工程完工后室内污染物的浓度、污染物负荷，并应解析污染源组成；

- 若交付日期的室内污染物浓度高于工程控制目标限值，应优化装修方案，调整后的室内污染物浓度不应高于限值；

- 输出材料用量、污染物释放率控制要求及其他需要展示和说明的信息；

- 出具计算书。

【条文说明】

污染物控制设计实施包括7个步骤。各步骤的要点说明如下：

（1）模型主要信息包括房间尺寸、材料种类和用量。对于住宅建筑，在（内）门窗关闭条件下，可不考虑房间之间空气相互流通和房间内污染源的位置的影响，各房间分别作为一个计算单元。对于房间内门完全开启的情况，由于温差或人员活动会引起房间之间的风量交换，使污染物在房间之间进行传播，此时可将连通的房间作为一个计算单元。

（2）控制目标包括确定工程交付计划和交付使用后室内空气质量等级、室内空气中污染物限量等信息。

（3）边界条件设定包括装修材料类型、装修材料污染物释放特性参数、材料用量、通风、装修施工进度和交付计划、室内温湿度等。各边界条件对装修后污染情况有密切的联系，设定原则见附录C相关条款规定。

（4）通过模拟计算，除了输出材料污染释放率控制要求，也可得到各房间/区域逐时/逐天污染物浓度，材料污染源对室内空气污染浓度的影响权重趋势等信息，用于支撑评估决策。

（5）依据计算得到的室内污染物浓度曲线，若交付日期的室内污染物浓度高于工程控制目标限值，应调整装修方案，并重新进行计算，使污染物浓度不高于限值；

（6）装修污染物设计计算书见示例。

装修污染物设计计算书（示例）

装修污染物控制设计 计算书 编 号： 长租公寓地址： 长租公寓租赁公司： 施工单位： 设 计 人： 校 对 人： 批 准 人： 日 期：

一、项目信息： 表1 建筑基本信息 地区; 建筑面积. 层高; 装修周期. 拿房状态; 利用原有装修和家具/未利用原有装修或家具; 拿房时空气质量检测浓度. 建筑平面图 表2 房间信息 房间名称; 房间面积（m2）; 房间层高(m). 二、控制目标 项目室内空气质量符合 的要求，相应污染物浓度限值为： 表3 污染物等级限值 污染物; 污染物浓度限值. 项目; 单位. 甲醛; mg/m3. 苯; mg/m3. 甲苯; mg/m3. 二甲苯; mg/m3. TVOC; mg/m3.

三、材料信息 表4 各房间选用材料信息 序号; 类别; 用料面积（m2）; 拟用材料释放率[mg/(m2·h)]. 甲醛; 苯; 甲苯; 二甲苯; TVOC. 房间：. 1. 2. 3. 四、计算边界条件 1、设计温度： 2、时间设置 装修时间： 验收时间： 模拟结束： 表5 材料及部品施工进度 材料; 类型; 时间. 3、通风设置 模型类别：单区/多区 主要通风类型：自然通风/机械通风 （以下为单区自然通风） 风量设置：门窗开启，换气次数10次/h；门窗关闭，换气次数0.5次/h 表6 门窗作息设置 起始时刻; 结束时刻; 状态. （以下为单区机械通风） 表7 单区机械通风作息设置 房间; 风量设置; 作息设置. 送风量; 排风量; 新风量; 送风过滤效率; 回风过滤效率; 新风过滤效率; 起始时刻; 结束时刻; 状态. 1. 2.

（以下为多区通风） 表8 多区机械通风作息设置 序号; 起始时刻; 结束时刻; 通风矩阵文件名. 1; 附件Q1. 2; 附件Q2. 五、计算结果 基于长租公寓租赁公司提供的建筑信息、材料信息、计算条件设置，经软件模拟计算，***工程室内空气质量预测结果满足用户控制目标：完工后***时间，项目室内空气质量符合 的要求。/不满足用户控制目标：完工后***时间，项目室内空气质量不符合等级 的要求，方案调整请参见：材料影响评估及控制要求。 详细分析如下： 1、验收时刻浓度分布图 甲醛 苯 甲苯 二甲苯 TVOC 表9 典型时刻室内污染物浓度 房间; 污染物浓度; 结论. 甲醛; 苯; 甲苯; 二甲苯; TVOC. 控制目标. 房间1. 房间2. 2、各房间浓度趋势图 3、各房间污染负荷及污染源解析 4、材料影响评估及控制要求 表10 材料污染物释放率控制要求 序号; 类别; 用料总面积（m2）; 控制要求[mg/（m2·h）]. 1; 甲醛; 苯; 甲苯; 二甲苯; TVOC. 2. 3. 4.

- 施工阶段污染控制

## 5.1 一般规定

5.1.1长租公寓施工阶段污染控制应从材料和家具源头进行环保性能控制，主要装修材料和家具应按设计阶段提出的污染物释放率要求进行采购，施工辅助材料应按本标准5.2节规定的环保性能指标要求进行采购。

【条文说明】

控制室内空气污染的关键在于污染源的控制，采购材料的性能质量水平，将直接决定项目的污染源控制效果，设计所提出的材料污染释放率控制要求，应在采购文件中进行明确的规定。合同中，对材料的质量和供应商责任进行明确条款规定，对材料供应商进行相应的约束和督促。

5.1.2施工中，不得使用不符合要求的材料或家具。

5.1.3装修材料和家具厂商应向长租公寓租赁公司提供产品型式检验报告，主要装修材料和家具对应的污染物检测参数应符合表5.3.1的规定；施工辅助材料检测参数应符合本标准5.2节的规定。

【条文说明】

长租公寓租赁公司需每年对装修材料和家具供应商提供主要材料产品的污染释放率检测报告进行查验复核，施工使用的辅助材料，应查验相应有害物含量检测报告，并确保符合国家相关标准环保要求。

5.1.4长租公寓租赁公司应每季度对装修材料和家具厂商生产的产品或仓库储存的货品进行抽检。主要材料和家具对应的污染物抽检检测参数应符合表5.3.1的规定；施工辅助材料检测参数应符合本标准5.2节的规定。

## 5.2 施工辅助材料环保性能要求

5.2.1装饰装修工程施工辅助材料中墙体用底漆、防腐涂料、防水涂料、阻燃剂（含防火涂料）、木器涂料、腻子和填缝剂的有害物限量应符合表5.2.1的规定。

表 5.2.1  施工辅助用涂料有害物限量

| 材料种类 污染物参数 | 内墙底漆 | 防腐涂料、防锈涂料、防水涂料、阻燃剂（含防火涂料）、木器涂料 | 腻子、填缝剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机物 | ≤50 g/L | ≤120 g/L | ≤10 g/kg |
| 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和（mg/kg） | ≤100 |  |  |
| 游离甲醛（mg/kg） | ≤50 | ≤100 | ≤50 |

注：水泥基类填缝剂不需按此表控制有害物。

5.2.2	装饰装修工程施工辅助材料中胶粘剂有害物限量应符合表5.2.2的规定。

表 5.2.2  施工辅助用胶粘剂有害物限量

| 材料种类 污染物参数 | 氯丁橡胶胶粘剂 | SBS胶粘剂 | 缩甲醛类胶粘剂 | 聚乙酸乙烯酯胶粘剂 | 非氯丁与SBS的橡胶胶粘剂 | 聚氨酯类胶粘剂 | 其他胶粘剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游离甲醛（g/kg） | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | _ | ≤1.0 |
| 苯（g/kg） | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯+二甲苯（g/kg） | ≤10 |  |  |  |  |  |  |
| 总挥发性有机物（g/L） | ≤250 | ≤250 | ≤350 | ≤110 | ≤250 | ≤100 | ≤350 |

## 5.3 材料和家具检测

5.3.1 主要装修材料和家具的型式检验报告、抽检检测报告应包括污染物释放率检测结果，不同材料对应的污染物检测参数应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1  材料应控制释放率的污染物

| 污染物 类型 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木地板 | ●○ | —— | —— | —— | ●○ |
| 人造板及饰面人造板 | ●○ | —— | —— | —— | ●○ |
| 木制家具 | ●○ | ● | ● | ● | ● |
| 卷材地板 | —— | —— | —— | —— | ●○ |
| 墙纸 | ●○ | —— | —— | —— | —— |
| 地毯 | ●○ | ● | ● | ● | ●○ |
| 水性涂料 | ●○ | ● | ● | ● | ●○ |
| 水性胶粘剂 | ●○ | ● | ● | ● | ●○ |
| 其他材料 | ●○ | ● | ● | ● | ●○ |

注：① ●表示型式检验项目；

② ○表示抽检检验项目；

③ ——表示不需要。

【条文说明】

不同类型材料应关注的主要污染物有所差别：甲醛是人造板材最为主要的污染物，但饰面人造板和制品由于表面采用油漆处理、胶粘剂贴面等处理，可能产生VOC污染，应同时对TVOC的释放率水平进行控制。墙纸主要污染类型为甲醛；溶剂型材料中所含苯、及其他VOCs是常见污染，应进行相应污染物的释放率水平控制。

为保障工程材料质量控制要求和尽量减轻工程检测成本，规程明确各类材料需要开展型式检验的项目，需进场复检的项目，以及不需要控制的项目。对于仅开展型式检验的项目，在设计选材和在材料进场时，由供应商提供产品有效的型式检验报告。

5.3.2 集中式长租公寓装饰装修工程，装修材料、家具和辅助材料应按进场批次进行检测，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有更高要求时应按合同执行。抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次检测符合要求的产品，进场验收时检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一次。扩大检验的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

【条文说明】

集中式长租公寓因为工程量大，如出现装修材料引起的污染问题，会影响大量房间。为确保工程所使用材料符合设计要求，应实行材料的进场抽检复验。抽检原则参考国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210，抽检应覆盖该类材料的不同生产厂家、不同产品种类、不同批次样品。

5.3.3 多个分散式长租公寓装饰装修工程，进场材料宜合并为一个批次，按5.3.2的规定进行材料抽检。

【条文说明】

分散式长租公寓装饰装修工程施工较为分散，单个工程由装修材料引起污染问题的影响较小，而逐个工程抽检成本较高，宜对多个工程进行合并抽检。

## 5.4 施工要求

5.4.1 装修施工中使用防水涂料应为水性防水涂料、防锈漆应为水性防锈漆、防火涂料应为水性防火涂料，不得使用溶剂型涂料。

5.4.2 室内装修施工材料使用应符合下列规定：

- 室内装修时不得使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂；

- 木地板及其他木质材料不得采用沥青、煤焦油类作为防腐、防潮处理剂；

- 不得使用以甲醛作为原料的胶粘剂；

- 不得采用溶剂型涂料如光油作为防潮基层材料。

【条文说明】

室内装修工程中不应使用污染严重的材料、胶黏剂及其他辅料：采用稀释剂和溶剂按现行国家标准《涂装作业安全标准》GB 7691第2.1节的规定“禁止使用含苯（包括工业苯、石油苯、重质苯，不包括甲苯、二甲苯）的涂料、稀释剂和溶剂。”混苯中含有大量苯，故也严禁使用。胶粘剂、防潮材料等采用污染低的材料类型，替换高污染的材料。

5.4.3 室内装饰装修施工时，不应使用苯、甲苯、二甲苯及汽油进行除油和清除旧油漆作业。

【条文说明】

本条根据国家标准《涂装作业安全标准：涂漆前处理工艺安全及其通风净化》GB 7692-1999第5.2.8条“涂漆前处理作业中严禁使用苯”、第5.2.9条“大面积除油和清除旧漆作业中，禁止使用甲苯、二甲苯和汽油”制定。

5.4.4涂料、胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后应及时封闭存放，废料应及时清出现场。

【条文说明】

涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂用后及时封闭存放，不但可减轻有害气体对室内环境的污染，而且可保证材料的品质，用剩余的废料及时清出现场。

5.4.5 室内不应使用有机溶剂清洗施工、保洁用具。

【条文说明】

不在室内用溶剂清洗施工保洁用具，是有效避免二次污染的必要措施，也是减少施工操作人员健康危害的要求。

- 室内空气质量检测与验收

6.3.1 装饰装修工程完工后，长租公寓的室内空气质量应至少由长租公寓租赁公司自行检测，宜由具有CMA资质认证的第三方检测机构进行检测。

6.3.2长租公寓室内空气质量检测参数及抽检房间要求应符合下列规定：

1、每个房间甲醛均应检测；

2、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的抽检房间数不得少于总房间数的20%。

6.3.3验收时待测房间污染物检测点数的设置应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3  待测房间检测点数设置

| 房间使用面积（m2） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50 | 3 |

【条文说明】

一般长租公寓单间面积不大于100m2，检测点数确定参考现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883按50m2作为划分线。

6.3.4 采样前应关闭门窗12h，采样时关闭门窗，至少采样45min。

【条文说明】

长租公寓在使用过程中，经常会由于室外噪声、采暖空调、私密性等原因，保持较长时间的门窗关闭，为确保通风不利条件下室内空气质量符合要求，本标准参考现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的规定，进行空气采样前关闭门窗12h，采样不少于45min。

6.3.5 对于配置新风机或空气净化器的房间，应在新风机或净化器正常使用条件下进行检测。

【条文说明】

对于配置新风机或空气净化器的房间，在其正常运转的条件下测得的室内空气污染物浓度的数据与真实使用时情况接近。

6.3.6 空气质量检测宜同时测量室内空气温度和通风换气次数，并应在室内空气质量检测报告中标注测量结果。

【条文说明】

在装修材料确定的情况下，室内空气质量与长租公寓房间通风换气次数、空气温度密切相关。因此建议在空气质量验收同时进行通风换气次数、空气温度检测，并在报告中进行明确写明。

6.3.6室内空气质量检测中各种参数的检测方法应符合表6.3.6的规定：

表6.3.6  室内空气质量检测中各种参数的检测方法

| 序号 | 参数 | 检测方法 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | （1）AHMT分光光度法 （2）酚试剂分光光度法、气相色谱法 （3）乙酰丙酮分光光度法 | （1）GB/T 16129 （2）GB/T 18204.26 （3）GB/T 15516 |
| 2 | 苯 | 气相色谱法 | （1）GB/T 18883-2002 （2）GB 11737 |
| 3 | 甲苯 二甲苯 | 气相色谱法 | （1）GB 11737 （2）GB 14677 |
| 4 | TVOC | 气相色谱法 | GB/T 18883-2002 |
| 5 | 温度 | （1）玻璃液体温度计法 （2）数显式温度计法 | GB/T 18204.13 |
| 6 | 新风量 | 示踪气体法 | GB/T 18204.18 |

6.3.7 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的检测可采用符合现行行业标准《建筑室内污染简便取样仪器检测方法》JG/T 498的方法。

【条文说明】

甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的采样也可采用符合现行行业标准《建筑室内污染简便取样仪器检测方法》JG/T 498的方法。但当对检测结果发生争议时，应以现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定的检测方法为准。

6.3.8 室内空气质量检测结果的判定应符合本标准3.1.6条的规定。

【条文说明】

当室内空气中各种污染物浓度的全部检测结果符合3.1.6条规定时，应判定该房间室内环境质量合格。否则，不能判定为室内环境质量合格。

6.3.9 当对室内空气质量检测结果判定有质疑时，应采用4.4.3规定的换气次数和设计温度情况下的空气质量检测结果。

【条文说明】

室内空气质量验收检测时，若由于测试时室内温度太高、通风换气次数过小导致室内空气质量不符合控制目标且存在争议时，应在设计温度、通风换气次数条件进行复检，并以复检结果为准。

6.3.10 当空气质量等级不符合设计要求时，应分析原因并采取措施进行处理。采取措施进行处理后的集中式长租公寓再次检测时，抽检量应增加1 倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。
【条文说明】

长租公寓装饰装修工程室内空气污染控制部分验收，必须符合室内空气质量控制目标要求。对于检测结果不符合合同约定的工程，由于装修污染属于挥发性污染，可采取治理等辅助措施，降低污染物浓度，并经复检合格方能放租。

标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《涂装作业安全标准》GB 7691

- 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50376

- 《室内装饰装修材料胶粘剂中有毒物质限量》GB18583

- 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737

- 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516

- 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129

- 《公共场所空气温度测定方法》GB/T 18204.13

- 《公共场所室内新风量测定方法》GB/T 18204.18

- 《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T 18204.26

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883

- 《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》GB/T 29899

- 《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》GB/T 31107

- 《环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附气相色谱法》HJ 583

- 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法》HJ 584

- 《低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料》JG/T 481

- 《建筑室内污染简便取样仪器检测方法》JG/T 498

- 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

- 《建筑装饰装修涂料与胶粘剂有害物质限量》SZJG48

附录A 全国主要城市最热月平均温度及典型温度修正系数

- 全国主要城市最热月平均温度应选用。

表A.0.1  全国主要城市最热月平均温度

| 城市 | 省份 | 最热月平均温度tmax (℃) |
| --- | --- | --- |
| 北京 | 北京 | 27.1 |
| 天津 | 天津 | 27.0 |
| 上海 | 上海 | 28.5 |
| 重庆 | 重庆 | 28.4 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 23.8 |
| 长春 | 吉林 | 23.7 |
| 沈阳 | 辽宁 | 25.0 |
| 大连 | 辽宁 | 24.1 |
| 呼和浩特 | 内蒙古 | 23.4 |
| 济南 | 山东 | 27.6 |
| 青岛 | 山东 | 24.6 |
| 石家庄 | 河北 | 27.6 |
| 郑州 | 河南 | 27.2 |
| 太原 | 山西 | 24.1 |
| 西安 | 陕西 | 27.8 |
| 兰州 | 甘肃 | 23.3 |
| 银川 | 宁夏 | 23.9 |
| 西宁 | 青海 | 17.2 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 23.7 |
| 拉萨 | 西藏 | 15.7 |
| 合肥 | 安徽 | 28.8 |
| 南京 | 江苏 | 28.3 |
| 杭州 | 浙江 | 28.8 |
| 武汉 | 湖北 | 29.6 |
| 长沙 | 湖南 | 29.0 |
| 南昌 | 江西 | 29.3 |
| 成都 | 四川 | 26.1 |
| 贵阳 | 贵州 | 23.3 |
| 昆明 | 云南 | 20.3 |
| 福州 | 福建 | 29.2 |
| 厦门 | 福建 | 28.0 |
| 广州 | 广东 | 28.8 |
| 深圳 | 广东 | 29.0 |
| 南宁 | 广西 | 28.2 |
| 海口 | 海南 | 29.1 |
| 三亚 | 海南 | 28.8 |

- 典型温度的修正系数选取应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2  温度修正系数

| 温度t (℃) | 温度修正系数α |
| --- | --- |
| 18.0 | 0.57 |
| 18.5 | 0.60 |
| 19.0 | 0.64 |
| 19.5 | 0.67 |
| 20.0 | 0.71 |
| 20.5 | 0.75 |
| 21.0 | 0.80 |
| 21.5 | 0.84 |
| 22.0 | 0.89 |
| 22.5 | 0.95 |
| 23.0 | 1.00 |
| 23.5 | 1.06 |
| 24.0 | 1.12 |
| 24.5 | 1.18 |
| 25.0 | 1.25 |
| 25.5 | 1.32 |
| 26.0 | 1.39 |
| 26.5 | 1.47 |
| 27.0 | 1.55 |
| 27.5 | 1.64 |
| 28.0 | 1.73 |
| 28.5 | 1.83 |
| 29.0 | 1.93 |
| 29.5 | 2.04 |
| 30.0 | 2.15 |

附录B  室内装修污染物预评价

B.0.1 室内装修污染物预评价应采用能生成合理描述装修方案模型的专用计算软件，软件应具有下列功能：

- 计算工程逐时/逐天的室内污染物浓度、材料污染物释放量；

- 解析室内空气污染源头，并输出材料释放率控制要求；

- 设置装修材料类型和用量、材料污染物释放特性参数、通风、工程进度等条件；

- 考虑环境温度对材料污染物释放率的影响；

- 同时计算3个以上房间；

- 直接生成装修污染物控制设计计算书。

B.0.2 装修污染物预评价计算软件的输入应包括污染源/汇、通风、净化三个模块，结果输出应包括室内污染物浓度和房间污染物负荷二个模块（图B.0.2）。

建材吸附数据库

建材散发数据库

净化器数据库

通风量数据库

净化产品性能模型

单区/多区通风模型

多区通风模型

室内污染物浓度

重点污染源解析

材料释放率控制要求

污染物散发/吸附模型

污染物吸附模型

图B.0.2  装修污染预评价软件框架

B.0.3 装修污染物预评价可分为单区模型和多区模型，模型的选择应符合下列规定：

- 所有房间或区域之间的污染物浓度分布均匀的情况，计算的结果为整个房间或区域的浓度变化宜采用单区模型。

- 单个房间或区域内部的污染物浓度分布均匀，而房间或区域之间的浓度差别较大的情况，计算的结果为各个房间或区域的浓度变化，宜采用多区模型。

B.0.4 装修污染物预评价软件应基于质量平衡方程，并应符合下列规定：

- 单区模型的质量平衡应按下式计算：

（A.0.4-1）

式中：V——所有房间的体积之和（m3）；

Ca(t)——所有房间的逐时污染物平均浓度（mg/m3）；

t——时间（h）；

Qout(t)——室外进入所有房间逐时新风量之和（m3/h）；

Cout(t)——室外逐时污染物浓度（mg/m3）；

ＮＥ——所有房间释放材料数量；

ＮS——所有房间吸附材料数量。

- 多区模型的质量平衡应按下式计算：

（A.0.4-2）

式中： Vi——区域i的体积（m3）；

Cai(t)——t时刻区域i的室内污染物浓度（mg/m3）；

Caj(t)——t时刻区域j的室内污染物浓度（mg/m3）；

t——时间（h）；

Qj-i(t)——t时刻由区域j流到区域i的风量（m3/h）；

Qi-j(t)——t时刻由区域i流到区域j的风量（m3/h）；

Qout_ini(t)——t时刻室外进入区域i的新风量（m3/h）；

Qin_outi(t)——区域i排到室外的风量（m3/h）；

Cout(t)——室外逐时污染物浓度（mg/m3）；

An——区域内释放材料n的面积（m2）；

En(t)——释放材料n的单位面积逐时释放率[mg/(m2·h)]；

NEi——区域i内释放源的数量；

As——区域i内吸附材料s的面积（m2）；

Rs(t)——吸附材料s的单位面积逐时吸附速率[mg/(m2·h)]；

Nsi——区域i内吸附材料的数量；

CADR——净化设备的等效洁净空气量（m3/h）。

B.0.5  每个材料污染物释放特性参数应按本标准附录A的规定计算。

B.0.6  预评价计算模型信息应包括以下内容：

- 建筑基本信息应包括房间面积和层高，房间布局等；

- 材料污染源信息应包括房间中材料类型、污染物释放特性参数、材料数量等。

B.0.7 预评价计算温度应取值当地最热月平均温度。

B.0.8 预评价计算中换气次数,对采用自然通风的工程，通风换气次数按0.45次/h；对采用机械新风系统的，按新风系统额定设计风量设置。

B.0.9 污染物预评价中时间设置应符合装饰装修工程的工序时间要求。